УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Челябинского

металлургического комбината

Е.В. Мокров

9 августа 1991 г.

ПРОТОКОЛ № 203

Согласования условий поставки проката из

коррозионностойкой стали с высокими

пластическими свойствами

- Прокат изготавливается из стали марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т размерами, указанными в табл. 1.

Таблица 1

| Марка стали | Размеры и НТД на сортамент | Длина проката |
| --- | --- | --- |
| 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т | Круг 10-180 мм ГОСТ 2590-88 и Квадрат 200-300 мм ТУ 14-1-4492-88 | Для кругов 2000-6000 мм Для квадратов 1000-6000 мм |

Примечание:     Прокат может быть изготовлен в мерных длинах в пределах, указанных в таблице 1.

- Технические требования к прокату для кругов 10-180 мм – ГОСТ 5949 –75, квадратов 200-300 мм – ТУ 14-1-748-73 со следующими  уточнениями:

  - Относительное суждение стали для всех марок должно быть не менее 64%.

- Правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны соответствовать для кругов 10-180 мм – ГОСТ 5949-75, а квадратов 200-300 мм – ТУ 14-1-748-7.

- Оптовые цены на продукцию согласно приложению.

Начальник технического отдела

Челябметткомбината

В.Н. Яськин

« 5 » августа  1991 г.