| УТВЕРЖДАЮ Директор АО «Спецсталь» М.Н. Мартынов 03.12.93 | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер АО «Челябинский металлургический комбинат» («Мечел») И.Г. Топорищев 30.11.93. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ № 401

согласования условий поставки кованных

на молотах прутков в части сортамента

Протокол распространяется на изготовление по ГОСТ 1133-71 кованных прутков круглого и квадратного сечения диаметром или стороной квадрата свыше 200 до 500 мм включительно со следующими дополнениями:

- Предельные отклонения по диаметру или стороне квадрата должны соответствовать таблице 1.

Таблица  1

| Диаметр или сторона квадрата, мм | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| 205 – 250 255 – 300 305 – 350 355 – 500 | + 10 + 12 + 14 + 15 |

- По согласованию потребителя и изготовителя допускается изготовление прутков меньшей длины.

- Предельные отклонения по длине прутков мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать + 170 мм – для прутков диаметром или со стороной квадрата свыше 200 до 300 мм; + 200 мм – для прутков диаметром или со стороной квадрата свыше 300 до 500 мм.

- Овальность круглой стали и ромбичность квадратной стали не должны превышать  предельного отклонения по диаметру или стороне квадрата.

Начальник технического отдела

АО «Мечел»

В.Н. Яськин